產品規格明細表

| 申請者 |  | 滅火劑種類 | 多效磷鹽乾粉(ABC乾粉) |
| --- | --- | --- | --- |
| 製造廠商 |  |
| 製造國別 |  |
| 項 目 | 明 細 |
| 共通性質 | 無結塊變質及其他異常 |
| 沉澱試驗 | 靜置1小時；不沉澱 |
| 主成份(%) | 磷酸二氫銨NH4H2PO4 70%以上 |
| 防濕性(%) | 2%以下 |
| 細度(%) | 90%以上 |
| 著色 | 黃色 |
| 備註: |

滅火藥劑相片

正視圖

側視圖

俯視圖

滅火藥劑外觀顏色圖